- ПЛИТЫ  МДФ  и  ХДФ

- www.vitebskdrev.com

В рамках инвестиционного проекта «Организация производства древесноволокнистых плит (MDF/HDF) на ОАО «Витебскдрев»  реализуется программа модернизации предприятий деревообрабатывающей отрасли, позволяющая осуществлять выпуск плит MDF/HDF. МДФ, ХДФ (ТН ВЭД ТС  4411) используется при производстве мебели, для отделки помещений, в виде стеновых панелей для торговых помещений и ламинированного напольного покрытия (ламинат). МДФ используют в изготовлении шкафов, в частности, фасадов с элементами резьбы, идеален для фрезеровки полостей различной глубины, криволинейных отверстий и прочих криволинейных форм.

Технологический процесс производства плит средней плотности MDF/HDF предусматривается на базе комплектного автоматизированного оборудования фирмы «IMAL Srl» Италия.

Мощность производства составляет 400,3м3/сут или 132 099м3/год, в том числе:

- шлифованные плиты (MDF/HDF)  - до 34180 м3/год (размер 1830x2440 мм);

- ламинированные плиты (MDF/HDF) - до 4 195 500 м2 /год (размер1830x1220 мм);

- ламинированные  напольные покрытия пола - до 2.500.000 м2/год.

Формат плиты МДФ 1830 x 2440 мм толщиной 4- 40 мм, плотность     ≥650 кг/м3. Плита HDF будет выпускаться плотностью ≥800 кг/м3.

Исходным сырьем для производства МДФ/ХДФ является сырье древесное технологическое и щепа технологическая.

Физико-механические показатели плит МДФ/ХДФ:

| Наименование показателей | Норма для плит МДФ/ХДФ т. 4 - 40мм |  |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа не менее | От 23 до 14 | От 29 до 23 |
| Разбухание по толщине за 24ч., %, не более | От 35 до 10 | От 35 до 17 |
| Плотность, кг/м3 | ≥650 | ≥800 |
| Влажность, % | 4-11 |  |

Плиты укладываются в пачки стопой с последующей обвязкой синтетической или стальной лентой. Пачки формируют из плит одного размера, марки, вида, поверхности.

ПО ВОПРОСАМ ПОКУПКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Для Республики Беларусь и стран СНГ

• (+375 212) 34-09-42 - Начальник отдела сбыта и маркетинга Сегодник Денис Владимирович

• (+375 212) 34-21-35, 34-12-23, 34-20-53 ( факс ) - Отдел сбыта и маркетинга

• (+375 212) 34-12-53 ( факс ) - Бюро сбыта столярных изделий

Для стран дальнего зарубежья                                                 WWW.VITEBSKDREV.COM

• (+375 212) 34-06-34 ( факс )                                                       DREV@VITEBSK.BY

• (+375 212) 34-12-61